TECHNICKÝ LIST VÝROBKU

STHERMIZOL

Termoizolační stěrka

Výrobce:

ROMBA DRYWALL CZ s.r.o.

Haňovice 69

783 21 Chudobín

CZECH REPUBLIC

IČO: 25284649

DIČ: CZ25284649

TEL:	       585 347 448

FAX:	       585 347 017

MOBIL:      602 308 388

www.romba.cz

Popis produktu:

Termoizolační stěrka STHERMIZOL je hustá pastovitá, hotová předmixovaná hmota, připravená k okamžitému použití, po zaschnutí brousitelná. Je určená k vnitřnímu zateplení budov a dá se aplikovat na všechny běžné povrchy jako jsou sádrokarton, cihla, pórobetonové tvárnice, dřevo apod. Vyznačuje se vynikajícími termoizolačními vlastnostmi už při nanesení vrstvy 1 mm na povrch stěn. Po aplikaci na povrch zabezpečuje odraz tepla zpět do interiéru a tak se zamezuje úniku tepla přes zdi a stropy, čímž se vyrovnává povrchová teplota stěn, eliminují se chladná místa v rozích místností, zlepšují se difůzní vlastnosti stavby a snižuje se riziko  plesnivění stěn v místech se sníženou cirkulací vzduchu v místnosti. Při dodržení technologického postupu při aplikaci je STHERMIZOL schopný omezit úniky tepla z interiéru a tak snížit náklady potřebné na vytápění.

Složení: Vysoce kvalitní stěrka na bázi PVAc disperze, termokeramické příměsi, přísady proti písním.

Specifické vlastnosti:

Hmota je husté, pastovité konzistence, bílé barvy bez výrazného zápachu. Vyznačuje se hlavně výbornými termoizolačními vlastnostmi, založenými na vytvoření částečné vákuové vrstvy omítky běžně při vrstvě do 0,5-1 mm. Stěrka je dobře roztíratelná, lepivá a dobře přilne k upravenému podkladu. Dá se nanášet na všechny typy stěn a sádrokarton nerezovým hladítkem, stěrkou, válečkem anebo stříkací pistolí. Po zaschnutí je možné upravit broušením nebo malováním. Stěrku je možné tónovat přidáním barevných pigmentů (ne více jako 8 % objemu). Po zaschnutí má dobré difůzní vlastnosti. Po aplikaci kromě  úspory energie zlepšuje celkové klíma a pocit komfortu (omezí chladnost stěn) v interiéru

stavby.

Technické vlastnosti:

Barva: bílá až bílo/šedá, po vyzrání na povrchu matná

vůně: bez výrazného zápachu, charakteristická akrylátová

struktura: jemně zrnitá

Tepelně izolační vlastnosti:

- Součinitel tepelné vodivosti,     λ max. 0,12 W/(m.K)

- Úspora spotřeby elektrické energie na vytápění: min. 25 %

- Tepelný odpor/vrstva 1mm/,     R min 0,043 m2,K/W

- Přídržnost k podkladu:               min. 0,25 Mp

- Propustnost vodní páry, faktor difúzního odporu: max. 90

- Ekvivalentní difúzní tloušťka : max 0,2m

Min.aplikovaná tloušťka: 0,5-1mm

Řiditelnost:  vodou

Oblast aplikace:

STHERMIZOL je určený pro zateplení budov ze strany interiéru. Jako hlavní řešení zateplení anebo  jako náprava špatně řešeného externího zateplení stavby. Omezení úniku tepla u rodinných domů, bytů, panelových staveb, chat, garáží, průmyslových objektů, historických objektů, podkrovních místností, objektů se špatně izolovanými střešními konstrukcemi. Zamezení promrzání stěn a tvorby plísní u špatně odvětrávaných prostorů a na místech se sníženou cirkulací vzduchu. Zateplení STHERMIZOL-em je vhodné hlavně pro budovy, kde není možné externí zateplení z ekonomických nebo praktických důvodů.

Návod na použití:

Díky obsahu kvalitní disperze dobře přilne a lepí téměř na všechny druhy podkladů jako jsou beton, sádrové omítky, vápenno-cementové omítky, sádrokarton, prefabrikované panely, ale i dřevo. Podklad musí být pevný (neopadavý), zbavený prašných částic, nečistot a plísní, pokud je na stěně více nátěrů, doporučuje se  mechanické odstranění. Pokud je stěna plesnivá, použijte nejprve běžný prostředek na odstranění plísní. Podklad napenetrujte.

Nerovnosti povrchu vyhlaďte univerzální TMELEM ROMBA-výrazně tím ušetříte  na spotřebě STHERMIZOLU. Na takto upravený a suchý podklad můžete aplikovat STHERMIZOL.

APLIKACE:

Před nanášením můžete stěrku ředit vodou dle potřeby, míchat jemně při nízkých otáčkách,

aby nedošlo k poškození plniva.

Aplikace stěrkou nebo hladítkem: při tomto postupu můžete nanášet přímo na povrch stěn, stropu bez nutnosti ředění. Naneste vrstvu cca 1 mm a nechejte zaschnout cca 2 hod. (při teplotě 20°C). Následně můžete nerovnosti jemně přebrousit brusnou mřížkou anebo brusným hladítkem, aby se zachovala vrstva 0,5-1mm. Po celkovém zaschnutí můžete stěrku přemalovat interiérovou barvou.

Válečkem:  zřeďte vodou na konzistenci kašovité hmoty, váleček namáčejte do hmoty a jemně roztírejte na připravený podklad v 2 vrstvách, tak abyste dosáhli tloušťku min. 0,5 mm.

Použijte typ válečku jemný molitan, velur anebo nylon.

Stříkáním:   zředit dle stříkacího zařízení, tryska o průměru 3 mm a tlak do 5 bar při větším

Tlaku hrozí poškození plniva.

Spotřeba a doba schnutí:

U předem připravených povrchů je spotřeba při aplikaci hladítkem o vrstvě 1 mm – 1L/m2.

Aplikace válečkem – vrstva 0,5 mm - 0,5L/m2.

Nástřik ve vrstvě 0,3 -0,5 mm spotřeba 0,3 - 0,5L/m2.

Doba schnutí je závislá od savosti podkladu, teploty, vlhkosti, případně větrání interiéru, vrstva 1 mm při teplotě 20 °C a vlhkosti 60% je 2-4 hodiny.

Jiné:

Hygiena:

Nehrozí zdravotní riziko – hmota je zdravotně nezávadná. Používejte pracovní oděvy

a ochranné pomůcky:

- ochranné brýle, gumové rukavice

- respirátor proti vdechování prašných částic  při zpracování povrchu a broušení. Hmotu

z povrchu těla opláchnout vodou. Při vniknutí do očí vypláchnout čistou vlažnou vodou.

Skladovaní, přeprava, trvanlivost :

Skladovat v suchu při teplotě +5 až +30°C. Nevystavujte mrazu, přímému slunečnímu záření

a dlouhodobým teplotám na d 30°C. Obaly během přepravy nepřevracet víčkem dolů ani do strany. Trvanlivost 12 měsíců od datumu výroby v neotevřených obalech, při dodržení skladových podmínek. Po otevření nezaneste do hmoty bakterie, hlavně přímým stykem pokožky rukou do hmoty anebo nehygienickým nářadím. Nespotřebovanou hmotu zakryjte

v kbelíku igelitem a uzavřete víčkem. Takto uzavřený vydrží několik týdnů.

Balení:

3L, 10L, 20L